附件

砂浆比对结果及综合评价汇总表

| 单位名称 | 检测结果 |  |  | 采用四分位稳健统计技术对能力验证结果进行统计 |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稠度（mm） | 保水率（%） | 28天抗压强度（MPa） | Z （稠度） | Z （保水率） | Z （28天抗压强度） |  |
| 清远市建设工程质量检测站有限公司 | 97 | 97.6 | 5.4 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 非常满意 |
| 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（清远多场所） | 98 | 97.3 | 5.2 | 0.0 | -0.6 | -1.0 | 非常满意 |
| 清远市建粤检测有限公司 | 98 | 97.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 非常满意 |
| 佛冈县建设工程质量检测站有限公司 | 98 | 98 | 5.2 | 0.0 | 0.8 | -1.0 | 非常满意 |
| 广东华标检测中心有限公司清远分公司 | 98 | 97.8 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | 非常满意 |
| 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 | 98 | 97.4 | 5.4 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 非常满意 |
| 广州市建筑材料工业研究所有限公司 （清远多场所） | 94 | 97.6 | 5.4 | -1.8 * | 0.0 | 0.3 | 满意 |
| 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 | 100 | 97.9 | 5.1 | 0.9 | 0.6 | -1.7 * | 满意 |
| 广东恒正工程质量检测有限公司 | 98 | 98.3 | 5.4 | 0.0 | 1.5 * | 0.3 | 满意 |
| 清远市精恒工程检验有限公司 | 95 | 97.1 | 5.2 | -1.3 * | -1.0 | -1.0 | 满意 |

| 单位名称 | 检测结果 |  |  | 采用四分位稳健统计技术对能力验证结果进行统计 |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稠度（mm） | 保水率（%） | 28天抗压强度（Mpa） | Z （稠度） | Z （保水率） | Z （28天抗压强度） |  |
| 英德市建筑工程检测站有限公司 | 94 | 96.6 | 5.1 | -1.8 | -2.1 # | -1.7 | 基本满意 |
| 清远市朝阳工程质量检验有限公司 | 92 | 96.6 | 5.4 | -2.7 # | -2.1 # | 0.3 | 基本满意 |
| 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | 95 | 98.2 | 5.7 | -1.3 | 1.2 | 2.4 # | 基本满意 |
| 连州市建兴检测有限公司 | 108 | 98.2 | 13.2 | 4.5 § | 1.2 | 52.9 § | 不满意 |

注：

①︱Z︱≤1，评为非常满意;若︱Z︱≤1，但少于三个检测参数，只能评为满意。

②1＜︱Z︱≤2，评为满意；加*标示。

③2＜︱Z︱＜3，评为基本满意；加#标示。

④︱Z︱≥3，评为不满意。加§标示。