附件5

2024年清远市第三季度混凝土原材料(水泥)质量检测情况统计表

| 序号 | 混凝土生产企业 | 样品 | 检测类别 | 总组数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连州市合创混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 2 | 连州市金基混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 3 | 连州市润科混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 4 | 连州市祥友混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 5 | 连山壮族瑶族自治县远粤混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 6 | 连南瑶族自治县祥盛混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 0 | 1 | 0% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 7 | 清远市科俊混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 8 | 清远市科尚混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 2 | 1 | 1 | 50% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 9 | 清远市清新区恒益混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 10 | 清远市顺丰混凝土有限公司 |  | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 11 | 清远市砼业混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 12 | 清远市威信混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 13 | 清远市新正混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 | 4 | 4 | 0 | 100% |  |
|  |  |  | 抽检 |  |  |  |  |  |
| 14 | 英德市日辉混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 15 | 英德市华力混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 16 | 英德市腾骏混凝土有限公司 | 水泥 | 送检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抽检 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |

注：样品是指水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂等，分类填表。数据来源于清远市建设工程质量检测站有限公司。